

005

Volt : 20.00 kV

Mag. : x 3,300

Date : 2025/04/30

Pixel : 640 x 480

O C Mg Al Ca Cu

002 47.09 17.50 1.55 1.05 32.81

003 54.07 24.08 0.85 20.72 0.28

004 55.38 17.02 1.18 0.89 25.54

005 43.16 20.43 0.74 1.38 34.30

Average 49.92 19.76 1.15 1.04 28.34 0.28

Deviation 5.80 3.25 0.40 0.24 6.36 0.00

Acquisition Condition

Instrument : 6010LA

Volt : 20.00 kV

Current : ---

Process Time : T4

Live time : 30.00 sec.

Real Time : 38.76 sec.

DeadTime : 22.00 %

Count Rate : 12109.00 CPS