|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Author: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/23/2024 3:01:20 PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kV: |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Mag: |  |  | 2005 |  |  |  | Takeoff: |  | 33.4 |  |  |  |  |  | Live Time(s): |  |  | 30 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  | 6.4 |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  | 132.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Full Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  | Net Int. |  |  |  | Error % |  |  |  | Kratio |  |  | Z |  |  |  | R |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  |  | 30.82 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  | 2111.64 |  |  |  | 6.52 |  |  |  | 0.1609 |  |  | 1.0757 |  |  |  | 0.9568 |  |  |  | 0.4854 |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  | 28.78 |  |  |  |  |  |  | 31.54 |  | 1213.25 |  |  |  | 10.32 |  |  |  | 0.0368 |  |  | 1.0303 |  |  |  | 0.9781 |  |  |  | 0.1242 |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F K |  |  |  |  |  | 11.90 |  |  |  |  |  |  | 10.98 |  | 691.02 |  |  |  | 10.63 |  |  |  | 0.0147 |  |  | 0.9580 |  |  |  | 0.9873 |  |  |  | 0.1287 |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CaK |  |  |  |  |  | 28.51 |  |  |  |  |  |  | 12.47 |  | 8135.43 |  |  |  | 1.59 |  |  |  | 0.2604 |  |  | 0.8860 |  |  |  | 1.0567 |  |  |  | 1.0179 |  |  |  |  |  |  | 1.0129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |