| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Author: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/23/2024 3:26:02 PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Area 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C K_ROI (37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K_ROI (21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F K_ROI (33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CaK_ROI (57) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  | 20 |  | Mag: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | Takeoff: |  |  |  |  |  | 33.4 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.5 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4 |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  | 132.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  | C K/CaK/O K/F K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  | Error % |  |  |  |  |  |  | Kratio |  |  |  | Z |  |  |  | R |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  | 40.17 |  |  |  |  |  |  | 53.35 |  |  | 2835.10 |  |  | 5.92 |  |  |  |  |  |  | 0.2229 |  |  |  | 1.0563 |  |  |  | 0.9681 |  |  |  |  |  | 0.5254 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  | 32.05 |  |  |  |  |  |  | 31.95 |  |  | 1389.80 |  |  | 10.08 |  |  |  |  |  |  | 0.0435 |  |  |  | 1.0109 |  |  |  | 0.9886 |  |  |  |  |  | 0.1344 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F K |  |  |  |  | 8.24 |  |  |  |  |  |  | 6.92 |  |  | 456.40 |  |  | 10.84 |  |  |  |  |  |  | 0.0100 |  |  |  | 0.9397 |  |  |  | 0.9974 |  |  |  |  |  | 0.1290 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CaK |  |  |  |  | 19.54 |  |  |  |  |  |  | 7.78 |  |  | 5336.90 |  |  | 1.65 |  |  |  |  |  |  | 0.1762 |  |  |  | 0.8677 |  |  |  | 1.0635 |  |  |  |  |  | 1.0238 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  | 20 |  | Mag: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | Takeoff: |  |  |  |  |  | 33.4 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.5 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4 |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  | 132.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  | F K/CaK/C K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  | Error % |  |  |  |  |  |  | Kratio |  |  |  | Z |  |  |  | R |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  | 31.90 |  |  |  |  |  |  | 45.22 |  |  | 1361.10 |  |  | 7.12 |  |  |  |  |  |  | 0.1423 |  |  |  | 1.0822 |  |  |  | 0.9659 |  |  |  |  |  | 0.4121 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  | 10.56 |  |  |  |  |  |  | 11.23 |  |  | 409.60 |  |  | 10.15 |  |  |  |  |  |  | 0.0171 |  |  |  | 1.0358 |  |  |  | 0.9866 |  |  |  |  |  | 0.1559 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F K |  |  |  |  | 40.54 |  |  |  |  |  |  | 36.33 |  |  | 2839.10 |  |  | 9.03 |  |  |  |  |  |  | 0.0826 |  |  |  | 0.9629 |  |  |  | 0.9955 |  |  |  |  |  | 0.2117 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CaK |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  | 7.22 |  |  | 3548.00 |  |  | 1.56 |  |  |  |  |  |  | 0.1558 |  |  |  | 0.8891 |  |  |  | 1.0622 |  |  |  |  |  | 1.0133 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  | 20 |  | Mag: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | Takeoff: |  |  |  |  |  | 33.4 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 322.8 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4 |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  | 132.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  | Unallocated |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  | Error % |  |  |  |  |  |  | Kratio |  |  |  | Z |  |  |  | R |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  | 31.48 |  |  |  |  |  |  | 46.63 |  |  | 1215.40 |  |  | 6.03 |  |  |  |  |  |  | 0.1713 |  |  |  | 1.0764 |  |  |  | 0.9535 |  |  |  |  |  | 0.5053 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  | 29.54 |  |  |  |  |  |  | 32.85 |  |  | 621.70 |  |  | 10.05 |  |  |  |  |  |  | 0.0349 |  |  |  | 1.0312 |  |  |  | 0.9750 |  |  |  |  |  | 0.1145 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F K |  |  |  |  | 6.56 |  |  |  |  |  |  | 6.15 |  |  | 194.00 |  |  | 10.38 |  |  |  |  |  |  | 0.0076 |  |  |  | 0.9589 |  |  |  | 0.9843 |  |  |  |  |  | 0.1210 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CaK |  |  |  |  | 32.41 |  |  |  |  |  |  | 14.38 |  |  | 5011.60 |  |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 0.2966 |  |  |  | 0.8874 |  |  |  | 1.0546 |  |  |  |  |  | 1.0188 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  | 20 |  | Mag: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | Takeoff: |  |  |  |  |  | 33.4 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4 |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  | 132.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  | C K/CaK/O K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  | Error % |  |  |  |  |  |  | Kratio |  |  |  | Z |  |  |  | R |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  | 52.79 |  |  |  |  |  |  | 65.90 |  |  | 3773.60 |  |  | 5.39 |  |  |  |  |  |  | 0.3240 |  |  |  | 1.0444 |  |  |  | 0.9739 |  |  |  |  |  | 0.5877 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  | 24.80 |  |  |  |  |  |  | 23.24 |  |  | 886.40 |  |  | 10.90 |  |  |  |  |  |  | 0.0303 |  |  |  | 0.9992 |  |  |  | 0.9940 |  |  |  |  |  | 0.1224 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F K |  |  |  |  | 5.98 |  |  |  |  |  |  | 4.72 |  |  | 317.60 |  |  | 11.78 |  |  |  |  |  |  | 0.0076 |  |  |  | 0.9286 |  |  |  | 1.0026 |  |  |  |  |  | 0.1368 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CaK |  |  |  |  | 16.43 |  |  |  |  |  |  | 6.15 |  |  | 4088.30 |  |  | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 0.1474 |  |  |  | 0.8568 |  |  |  | 1.0669 |  |  |  |  |  | 1.0295 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  | 20 |  | Mag: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | Takeoff: |  |  |  |  |  | 33.4 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 510.7 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4 |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  | 132.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  | CaK/C K/O K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  | Error % |  |  |  |  |  |  | Kratio |  |  |  | Z |  |  |  | R |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  | 26.04 |  |  |  |  |  |  | 40.53 |  |  | 1213.90 |  |  | 6.10 |  |  |  |  |  |  | 0.1396 |  |  |  | 1.0844 |  |  |  | 0.9478 |  |  |  |  |  | 0.4943 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  | 32.14 |  |  |  |  |  |  | 37.55 |  |  | 814.60 |  |  | 9.97 |  |  |  |  |  |  | 0.0373 |  |  |  | 1.0392 |  |  |  | 0.9697 |  |  |  |  |  | 0.1117 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F K |  |  |  |  | 4.67 |  |  |  |  |  |  | 4.60 |  |  | 161.80 |  |  | 10.40 |  |  |  |  |  |  | 0.0052 |  |  |  | 0.9664 |  |  |  | 0.9791 |  |  |  |  |  | 0.1147 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CaK |  |  |  |  | 37.14 |  |  |  |  |  |  | 17.32 |  |  | 7074.70 |  |  | 1.39 |  |  |  |  |  |  | 0.3417 |  |  |  | 0.8950 |  |  |  | 1.0510 |  |  |  |  |  | 1.0165 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  | 20 |  | Mag: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | Takeoff: |  |  |  |  |  | 33.4 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4 |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  | 132.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  | O K/CaK/C K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  | Error % |  |  |  |  |  |  | Kratio |  |  |  | Z |  |  |  | R |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  | 31.21 |  |  |  |  |  |  | 41.90 |  |  | 2095.30 |  |  | 6.85 |  |  |  |  |  |  | 0.1652 |  |  |  | 1.0552 |  |  |  | 0.9688 |  |  |  |  |  | 0.5017 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  | 47.03 |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  | 2454.80 |  |  | 10.19 |  |  |  |  |  |  | 0.0771 |  |  |  | 1.0098 |  |  |  | 0.9893 |  |  |  |  |  | 0.1624 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F K |  |  |  |  | 4.36 |  |  |  |  |  |  | 3.70 |  |  | 213.40 |  |  | 16.09 |  |  |  |  |  |  | 0.0047 |  |  |  | 0.9386 |  |  |  | 0.9981 |  |  |  |  |  | 0.1146 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CaK |  |  |  |  | 17.40 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 4727.90 |  |  | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 0.1566 |  |  |  | 0.8664 |  |  |  | 1.0639 |  |  |  |  |  | 1.0218 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |